C.C.T.P. lot sols sportif surfacique linoleum (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Normes et règlement de référence

Le présent document a pour objet de définir les prestations nécessaires à la réalisation d’un sol sportif combiné et de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans restrictions, ni réserves.

Les travaux seront réalisés selon les règles de l’art, les textes en vigueur au jour de la remise des prix, et notamment :

Les Documents Techniques Unifiés (DTU)

La norme NF. P 90-202 : Supports de revêtements des sols sportifs

La norme NF. EN 14 904 : Sols multisports intérieurs

La règlementation incendie des ERP.

Dans le cas où des modifications seraient apportées à ces normes ou règlements avant l’exécution des travaux, les entrepreneurs devraient se conformer aux nouvelles dispositions.

Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- La vérification de la conformité du support selon la norme NF P 90-202

- La fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol sportif surfacique sur support flottant constitué de :

Un pare-vapeur en film polyéthylène 150 microns avec recouvrement des lés d’au moins 200mm

Une sous-couche résiliente sportive en mousse polyuréthane de 15mm d’épaisseur.

- Un complexe en bois formant plaque de répartition et plancher flottant de 21mm d’épaisseur minimum réalisé en 2 éléments croisés et assemblés par encollage élastique approprié.

- Fourniture et pose de revêtement de sols de type linoléum (épaisseur 3,2mm) de type MARMOLEUM SPORT de chez FORBO ou équivalent calandré en deux couches sur un support toile de jute. (Coloris au choix du Maître d'ouvrage).

- La finition périphérique par plinthe ou seuils de dilatation

- Les trappons d’accès aux fourreaux et ancrages des équipements sportifs.

- Le lignage réglementaire des jeux en peinture polyuréthane, coloris homologués

Caractéristiques du sol sportif

Les caractéristiques du système de sol sportif proposé devront satisfaire aux exigences suivantes :

Conformité totale à la norme NF. EN 14904 de classe A4 avec le niveau de performance minimum suivant:

Absorption de choc : ≥55% et <75%

Déformation verticale ≥2,3mm et <5mm

Rebond de balle > 90%

Documents à produire.

L’entreprise devra joindre à son offre :

- Un dossier technique comprenant la fiche produit du système proposé.

- Une copie complète du rapport de test en laboratoire selon la norme EN 14904

- Les valeurs de glissance selon la finition de surface préconisée pour le sport.

- Une liste de référence de réalisations avec le produit identique à la solution proposée.

- Le PV de réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1

- Les certificats de garantie du système proposé.

- Une attestation d’éco-certification des bois entrant dans la composition de la sous construction.